技术条件

FNiT06

1、Ni（%）：余量 ；C（%） ≤0.15；O（%） ≤0.15； S（%）≤0.0015 ；Co（%）≤0.001；Fe（%） ≤0.0015；松装密度（g/cm3） 0.5-0.65 ；平均粒径(μm)2.1-2.8执行标准 GB/T7160-2017

2、包装要求：标明牌号、批号、重量，桶装。

3、附质量证明书。

4、金川集团股份有限公司产品

T255

淡水河谷国际矿业有限公司（VALE）出品，化学成分：C<0.20％；Cu＜0.0002%；Fe＜0.005%；O2＜0.1%；S＜0.0005%；余量Ni。物理性能：松比：0.40-0.70g/cm3；粒度：最大颗粒5µm（激光粒度仪检测D50）。外观：呈灰黑色粉末状，纯净，不得有粉块及肉眼可见夹杂物。

FNiT24

1、Ni（%）余量； C（%） ≤0.15；O（%） ≤0.15 ； S（%）≤0.0015；Co（%） ≤0.001；Fe（%）  ≤0.0015 ；松装密度（g/cm3）1.8-2.7 ；平均粒径(μm)3.0-6.执行标准 GB/T7160-2017

2、包装要求：标明牌号、批号、重量，桶装。

3、附质量证明书。

4、金川集团股份有限公司产品

T123

淡水河谷国际矿业有限公司（VALE）出品，化学成分：C＜0.08%；Fe＜0.001%；O2＜0.1%；S＜0.0005%；余量Ni。物理性能：松比：1.8-2.2g/cm3；粒度：3-6μm（激光粒度仪检测D50）。外观：呈灰黑色粉末状，纯净，不得有粉块及肉眼可见夹杂物。

