钼铁技术条件
钼铁FeMo 60-C     GB/T3649-2008

Mo≥60.0%-65.0%  P≤0.05% S≤0.15% Si≤2.0% C≤0.15%  Cu≤1.0% Sb≤0.08% Sn≤0.08%粒度要求：尺寸10-100mm，单重≤5kg。货到后由买受人与出卖人共同取样交由有相关资质的第三方进行检查。标的物Mo最终含量以第三方检测结果为准。相关费用由出卖人承担。

