合同编号：AGZJ-GY-
焦炉煤气TSA吸附剂

（13X分子筛、氧化铝）

技术协议
        甲方：鞍集（营口）新能源科技有限公司

乙方：

2026年8月

1、总则

本技术规范书适用于鞍集（营口）新能源科技有限公司焦炉煤气TSA吸附剂采购招标项目，包括了装置概述、技术要求、供货范围及要求、现场技术服务及管理等。
1.1本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.2投标方如对本技术规范有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地单独列出。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本技术规范的要求。

1.3如招标方有除本技术规范以外的其他要求，应以书面形式提出，作为本技术规范的补充。

1.4本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5投标方的产品应经试验证明安全可靠。提供的所有的产品必须注明所含各种主要成分含量。

1.6投标方提供的文件，包括计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的使用期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明。
2、装置概况

本项目以焦炉气（50000Nm3/h，干基） 和转炉煤气（7000Nm3/h，干基） 为原料，采用甲烷化技术和深冷液化技术制取液化天然气及氢气，同时副产提氢解吸气 、富氮尾气和饱和蒸汽。本次招标的工序为焦炉煤气粗净化，该工序是将来自焦炉煤气压缩工序的焦炉气，首先通过精脱油脱萘器脱除其中的萘、焦油，保护后续的催化剂，避免了萘在升压后结晶堵塞管道和冷却器等设备。再由脱苯脱氨吸附器，采用变温吸附进一步脱除焦炉气中的萘、苯、氨及水份等杂质，避免了对加氢脱硫和甲烷化催化剂的的影响。
3、技术要求 

原料气：焦炉煤气

原料气流量：50000Nm³/h

原料气温度：30～40℃

操作弹性：50%~110%

焦炉煤气组分范围、典型值及杂质含量见下表：

	组分
	₂
	₂
	₂
	CH₄
	CO
	CO₂
	CnHm

	mol%
	59.02
	0.6
	5.28
	23.9
	5.73
	1.99
	2.51


脱苯脱氨工艺参数：

原料气压力：2.4Mpa      温度：≤40℃

脱苯脱氨单元阻力降： ≤30kPa 

装填方式:底部装填活性炭，中部装填氧化铝，上部装填13X分子筛。

使用寿命要求:所有吸附剂使用寿命为1年以上，并且能够满足再生操作条件。

脱苯脱氨前杂质含量：

	组分
	H₂S
	有机硫
	焦油
	萘
	苯
	NH₃
	HCN

	mg/m³
	50
	200
	2
	18
	4000
	100
	100


脱苯脱氨后指标要求（吸附效果需满足该项重要指标）：

	组分
	焦油
	萘
	苯
	NH₃
	备注

	mg/m³
	≤1
	≤1
	≤50
	≤50
	


再生气：3000-4500m3/h
压力：0.04MPa           温度：20~200℃

	再生气
	体积流量
	成分
	H2
	CH4
	N2

	
	Nm3/h
	V%
	
	
	

	深冷富氮尾气
	3412
	
	7.34
	2.44
	90.22

	提氢解析气
	1420
	
	33.91
	0
	66.09


脱苯脱氨吸附剂物理指标：
	13X分子筛物理指标

	外观
	球形颗粒,无机械杂质

	规格（mm）
	Ф1.6~2.5

	静态水吸附(35 ℃士1℃,饱和食盐水,相对湿度 75 %,24 h)/%
	≥26

	静态 CO₂吸附(吸附温度25℃±1℃)ª/%
	≥18.5

	堆积密度/(g/mL)
	≥0.64

	抗压碎力/(N/颗)
	≥30

	磨耗率/%
	≤0.1

	粒度/%
	≥98

	包装品含水量%wt
	≤1.5

	A:静态CO₂吸附(吸附温度0℃)/%项目为型式检验项目及仲裁检验方法。

B：包装品含水量以出厂检验为准。


	氧化铝物理指标（HG/T3927-2020 I类）

	外观
	球形颗粒,无机械杂质

	规格（mm）
	Φ3～5

	三氧化二铝Al2O3（w/%)
	≥90

	
灼烧失量（w/%)
	≤8

	振实密度（g/m3）
	≥0.65

	磨耗率（w/%)
	≤0.3

	静态吸附量60%湿度（w/%)
	≥12

	抗压强度（N/颗)
	≥100

	粒度合格率（w/%)
	≥93


4、供货范围及要求
4.1  供货范围

	序号
	使用装置
	三剂名称
	规格型号
	装填部位
	功能简介
	采购数量
	备注

	1
	焦炉煤气净化
	13X分子筛
	Ф1.6~2.5mm
	TSA吸附器A/B/C
	脱氨
	21m³
	

	2
	
	氧化铝
	Φ3～5mm
	
	脱水
	9m³
	


4.2、运输要求:运输过程中注意防止与坚硬物质混装，大幅振动摩擦，以减少催化剂破碎，影响使用。

4.3、储存要求:应储存在阴凉干燥处，防水防潮、防止包装内外袋破裂，与外界直接接触吸附其它物质，降低催化剂使用效果能力。产品有效期从到货之日起大于3年。
5、技术资料内容和交付进度

1  投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。

2  货物的技术规格书。

3  资料应与货物一同交付。

6、交货进度

2026年9月1日，以甲方实际通知为准。

验收与考核
7.1、乙方承接制造后，应提供乙方的技术规范给甲方，同时严格按本技术规范进行制造，产品质量达到技术规范的要求，且不低于本技术要求。

7.2、乙方需根据产品技术要求出具检验报告、合格证及产品说明书、出库单等相关资料。

7.3、乙方交货时必须保证催化剂的完好无损。

7.4、产品到厂后由供需双方共同留样封存，若有质量纠纷，由国家催化剂质量检测中心检验，检测费用由责任方承担。
7.5、针对货物到厂验收及后期运行情况对质保金进行扣减，扣减金额根据对招标方的损失为依据。
7.6、乙方所生产的吸附剂在质保期间保证不会出现指标方面的缺陷。若在使用期间有任何产品缺陷，供货商应免费进行必要的更换和保障。

8、现场服务

8.1、商务合同签订后，乙方提供产品使用说明书，装填方案、等方案和操作注意事项，产品质量检验报告单与产品合格证等。并在产品使用前，提供免费技术服务

8.2、在产品装填时，乙方派遣现场经验丰富的专家级技术服务人员到现场技术服务和技术培训服务。

8.3、在运行中如出现产品使用技术问题，乙方在接到电话通知后48小时内派技术人员赶到现场，进行免费售后技术服务，解决技术问题。

8.4、在产品使用过程中，乙方每年到现场走访，以便了解使用情况，届时买、卖双方配合，每季度通报一次使用情况和运行数据，乙方将根据使用情况提出分析意见和操作调整意见，及时反馈给甲方，确保装置长周期、稳定运行。

8.5、其他

（以下无正文）
甲方：     （盖章）                                 乙方：    （盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

(委托代理人)    孙正平                                   (委托代理人)

       年    月    日                                      年    月    日
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