采购规范

1、 货品名称：电解铜板
2、 成分
主元素：Cu≥99.95%；
副元素：Pb+Sn+As+Sb+Bi≤0.0050%。
3、 成分检验
3.1. 取样、制样及分析成分含量、粒度等均交由买受人或委托公证行完成。
3.2. 货物入厂时，买受人有权对各车次货物进行抽检，经抽检，如发现铜含量≤99.90%，买受人有权退货。
3.3. 成分分析： 
以买受人分析检验结果作为验收值，如出卖人对买受人分析检验结果有异议，出卖人有权在收到买受人通知后3个工作日内提出异议，并交由买受人指定之第三方公证检验机构对留存样品做仲裁检验, 需要对合金的全元素进行仲裁检验，並以公证分析结果作为最终验收值（如出卖人未提出异议，则以买受人的检验成分結果为最终结算依据）。
如仲裁检验后的最终验收值未符合规范要求，则仲裁检验费由出卖人承担。
[bookmark: _GoBack]最終成分含量不符本规范时，买受人有权依以下标准，选择进行退货处理或扣款处理（出卖人无权决定是否退货），出卖人须按下列方式向买受人支付违约金，并由买受人直接在支付给出卖人的货款中扣除。
主成分：Cu含量
*若最终检测值铜含量＜99.95%，则结算单价=单价÷99.95%×最终检测值。
如当批次交货完毕，最终检测值铜含量≤99.90%，买受人有权退货或依以上标准进行扣减验收。
副成分：
* N=杂质元素组成验收值-杂质元素组成规范值：
0<N≤0.0010%,扣减该批货款5%。
0.0010%<N≤0.0020%，扣减该批货款6%。
0.0020%<N≤0.0030%，扣减该批货款7%。
0.0030%<N≤0.0040%，扣减该批货款8%。
0.0040%<N≤0.0050%，扣减该批货款9%。
0.0050%<N≤0.0060%，扣减该批货款10%。
以此类推。 
若杂质元素组成高于0.0200%，则买受人有权选择退货或依据上述标准扣减验收。
3.4.外观检验：说明如下
*买受人目视发现电解铜板表面潮湿或者滴水渗出等含水情形时，买受人有权依据目视的含水率扣除水重。
*铜板应可接受普通装卸而不脆断，若入厂时发现有脆断情况，买受人有权退货或扣除当批货款之10%。
*整批铜板铜绿严重时（铜绿严重之情形指目视评估30%的表面积被铜绿覆盖的铜板占整批铜板数量之20%），买受人有权退货或扣除当批货款之10%。                                                 
4、 其他
4.1 其他未尽事宜，双方应依据《GB/T 467 2010 阴极铜》协议执行。
4.2 交货时出卖人应派人至买受人厂区会同买受人检验单位共同取样、制样和尺寸检验，如出卖人未派人会同取样、制样和尺寸检验，则视同放弃权利。出卖人派人到买受人厂区会验时，如干扰取样、制样和尺寸检验过程，则每发现一次扣减5,000元。
4.3 以上若有发生退货情形者，出卖人须自买受人通知退货后起3个工作日内办理完退货并更换合格品进厂。若出卖人未能于规定时间内退换货，则视为延期交货，并按延期交货之相关规定扣减。退货时买受人所衍生之检验及机具费用一律由出卖人承担。
4.4 其它交货、收料及验收等相关规定，按买受人所订的合同为最后依据。
