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采购规范
货品名称：镍铁
成分：

Ni：25.00% min，P:0.030%max，S:0.060%max，Si:1.0% max，C:0.60%max，Co:0.7%max，Pb：0.020%max

Cu：0.50%max，Sn：0.020%max

交货规定：

出卖人交货前须依买受人需求的交货日期将每日交货量计划表供买受人生产服务中心确认，并依买受人生产服务中心最终确认后之每日交货量进行交货：
3.1出卖人于交货期间如欲更改交货计划，需提前2日通知买受人生产服务中心，并经买受人生产服务中心确认同意后进行交货。
3.2出卖人当日交货量不足原确认之交货计划，该不足部分需待买受人生产服务中心通知后择期补交。

3.3如买受人生产服务中心欲更改每日收料量计划，将提前2日通知出卖人，出卖人需视实际情况予以配合。
重量计算：
4.1货品重量依买受人厂内地磅所磅实际重量为准。

4.2镍铁包装上含水，则以目视评估水重，采全部扣除水重。

4.3镍铁H2O采测含水率，100%全部扣除水重。
检验项目
成分检验：
5.1.1取样原则：逐车取样，取制样由买受人或者买受人委托第三方公证检验机构完成。
5.1.2 成份分析：

※如买受人检测发现货品镍成分含量与本规范不符时，或出卖人认为买受人分析成分值与其品证值相差过大时，出卖人有权在收到买受人通知后3天内提出异议（如出卖人未提出异议，则以买受人的检验结果为最终结算依据），并交由第三方公证检验机构对留存的成分样品做仲裁检验，需要对合金的全元素进行仲裁检验，则以第三方公证检验机构之分析结果为最终结算依据，仲裁检验费用由提出仲裁方承担。
※如最终成分检验结果与本规范不符时，出卖人须按下列方式向买受人支付违约金，并由买受人直接在支付给出卖人的货款中扣除：

1.主元素：镍（Ni）含量：
若最终检验结果低于规范下限值，每减少0.2%，扣减当批货款每吨单价1.5%-/1%Ni，即1%Ni(一个Ni点)单价比例=［（规范值-验收值）/0.2%］*1.5%； 

2.磷（P）含量：若最终检验结果超出规范，则按以下方式扣款：P含量每高于规范标准0.002%，扣减当批货款的1%，即比例=［（验收值-规范值）/0.002%］*1%；若P含量超出标准值0.010%以上，按上述条款扣款或者退货(由买受人决定)。 

3.硫（S）含量   如最终检验结果超出本规范值0.01%，扣减当批货款的0.5%，以此类推，即比例=［（验收值-规范值）/0.01%］*0.5%；

4.硅（Si）含量  如最终检验结果超出本规范值0.10%，扣减当批货款的0.5%，以此类推，即比例=［验收值-规范值）/0.10%］*0.5%，；
5.碳（C）含量   如最终检验结果超出本规范值0.01%，扣减当批货款的0.5%，以此类推，即比例=［（验收值-规范值）/0.01%］*0.5%；

5.钴（Co）含量   如最终检验结果超出本规范值0.1%，扣减当批货款的0.5%，以此类推，即比例=［（验收值-规范值）/0.1%］*0.5%；

6.铅（Pb）含量：若最终检验结果超出规范值则可以退货(由买受人决定)或依以下标准扣款，每高于规范值0.005%，扣减当批货款2.0%，以此类推计算，即比例=［（（验收值-规范值））/0.005%］*2.0%；

7.铜（Cu）含量：若最终检验结果超出规范值则可以退货(由买受人决定)或依以下标准扣款，最终检验结果超出本规范值0.5%，扣减当批货款的1.0%，以此类推，即比例=［（验收值-规范值）/0.5%］*1.0%；

8.锡（Sn）含量：若最终检验结果超出规范值则可以退货(由买受人决定)或依以下标准扣款，最终检验结果超出本规范值0.005%，扣减当批货款的2.0%，以此类推，即比例=［（验收值-规范值）/0.005%］*2.0%；
其它约定：
6.1若发生退货情形，退货时买受人所衍生之检验及机具费用一律由出卖人承担。出卖人须自买受人通知退货后起3个工作日内办理完退货并重新安排交货；若该交货日期晚于合约所约定，则仍视同出卖人逾期交货，出卖人需向买受人支付逾期交货之违约金，若违约金不足以弥补买受人因此而产生的损失，出卖人应当向买受人赔偿所有损失。
6.2交货时出卖人应派员至买受人会同买受人检验单位共同取制样等整个检验过程，若出卖人未派员会同取制样、等整个检验过程，则视同放弃权利。出卖人派员来买受人会同检验时，如干扰相关取样、制样、等过程，则每发现一次扣减RMB5,000.00。
6.3辐射异物：若经买受人通道式辐射侦测仪侦测出辐射异物，买受人将整车退回该批货物。出卖人应在自有堆场，利用自有之辐射侦测仪搜寻出辐射异常对象，并将该异常对象交由广东省放射性废物库进行安全、无害化处理，所有衍生相关费用由出卖人承担，买受人有权查核该辐射异常对象处理的相关数据，出卖人应无条件配合提供。若经查核，发现出卖人未将辐射异常对象按照上述说明进行合法化处理，买受人可对供货出卖人予以最高RMB100,000.00扣款。

6.4其它交货、收料及验收等相关规定，依买受人所订之合同为最后依据。
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