第二部分  技术标准和要求

一、质量要求

1、执行国家标准YB/T 051，化学成份须符合国家标准要求，具体如下：

	牌号
	化  学  成  份  %

	DJMnD
	Mn
	Si
	C
	P
	S

	
	≥99.7
	≤0.005
	≤0.030
	≤0.004
	≤0.05


2、电解锰呈银白色或浅棕色（但不允许发黑），产品中不能有外来夹杂物。

3、电解锰以片状交货（3-30mm），小于3mm*3mm的数量应不超过总重量的15%。

二、交货时间

2026年10月31日前。

第三部分  合同主要条款

一、质量

（一）质量要求

1、执行YB/T 051-2023标准，化学成份（%）： Mn≥99.7，C≤0.030，P≤0.004， S≤0.05，Si≤0.005。

任何一项指标检验结果不符合上述要求，但符合本合同让步接收条款约定的情形时，买方可接收；任一项指标不满足合格及让步接收要求时，作退货处理。

2、电解锰呈银白色或浅棕色（但不允许发黑），产品中不能有外来夹杂物。

3、电解锰以片状交货（3-30mm），小于3mm*3mm的数量应不超过总重量的15%。

  4、让步接收条款：99≤Mn﹤99.7，单价降低200元/吨，0.030﹤C≤0.040，单价降低200元/吨，0.004﹤P≤0.006，单价降低200元/吨，0.05﹤S≤0.06，单价降低200元/吨，0.005﹤Si≤0.010，单价降低200元/吨。

二、供货要求

（一）由卖方提供产品质量证明书，产品质量证明书内容需要包括物资名称、规格型号（粒度）、牌号、生产厂家名称、执行标准号、合同编号、数量、生产日期、车号以及合同规定的各项指标检验结果等。同时在质保书、计量单等票据上注明合同所签供货单位名称。 

（二）卖方提供的质量证明书和包装标识不满足买方要求，买方有权要求卖方进行现场整改，若无法进行整改的，视情况进行扣款或进行退货处理。

（三）吨袋包装发运，不得渗水和混入杂物；运输过程须加盖蓬布；未按规定加盖好蓬布，造成铁合金淋湿，按计量净重×1.0%扣量。铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定按GB/T3650-2008标准执行。 

（四）严禁夹带易燃易爆物品，若夹带易燃易爆物品，所造成的一切损失由卖方承担。

交（提）货地点及方式（包含收货单位）

(一）攀钢钒：

1、收货单位：攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司仓储配送分公司。

2、火车到站：弄弄坪（攀钢集团有限公司专用铁路）；汽车交货地点：攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司仓储配送分公司合金库。

（二）西昌钢钒：

1、收货单位：攀钢集团西昌钢钒有限公司物流中心。

2、火车到站：经久（攀钢集团西昌钢钒有限公司专用铁路）；汽车交货地点：西昌钢钒有限公司物流中心仓库。

四、运输方式及费用负担

（一）运输方式：汽运或者火车代运。

（二）费用负担：实行包到价，运杂费及其他一切费用均由卖方承担。

五、合理损耗及计算方式：无。

六、包装标准及包装物的供应回收

吨袋包装发运，包装物不回收。吨袋包装袋质量应符合GB/T10454-2000标准，包装物不回收，同时须满足以下要求：1、使用新包装袋，层间不得夹带杂物。2、每一包装件货物净重不超过1000 Kg×（1±5%）。3、每一包装件的表面应注有清晰的标志，内容包括：物资名称、牌号、粒度、生产厂家。4、因包装不符合要求，给买方安全生产造成损失的，所造成的一切损失由卖方承担。（攀钢钒）

吨袋包装发运，包装物不回收。吨袋包装袋质量应符合GB/T10454-2000标准，包装物不回收，同时须满足以下要求：1、使用新包装袋，2根吊绳必须兜底，袋身加1条加固圈，层间不得夹带杂物。2、每一包装件货物净重不超过1000 Kg×（1±5%）。3、每一包装件的表面应注有清晰的标志，内容包括：物资名称、牌号、粒度、生产厂家。4、出现50mm及以上开口，认定为吨袋包装破损，同车货物吨袋破损率超10%，买方有权作退货处理。5、因包装不符合要求，给买方安全生产造成损失的，所造成的一切损失由卖方承担。（西钢钒）

七、验收及异议处理

（一）买方按批检验，按批进行质量认定。批量的定义：同一合同供货单位、同一品种、同一牌号、同一天到达的量。买方也可对不同批次铁合金进行组合检验认定。 

（二）买方根据需要，确定单车抽查质量检验车次，确定的单车质量检验车次单独检验、单独发检验报告并单独结算。 

（三）外观质量认定及异议处理： 外观质量验收方式采用目测，如外观质量认定出现异议，由买卖双方代表共同到场认定和处理。

（四）杂物的认定及处理：

1、合金中杂物的认定在西昌钢钒有限公司物流中心仓库开包发货过程中进行。若合金中混有少量杂物的扣量处理：按测定值（%）×计量净重扣量；若出现两次以上混入杂物现象或情节特别严重，作退货处理。

2、若产品中混入的杂物对买方造成损失时，买方可向卖方提出索赔。

（五）质保书（或质量检验报告单）中质量检验指标与买方实物检验指标差异认定方法及处理。 

买方将质保书相关数据与同批次检验数据进行比较，及时将情况向卖方通报。 

（六）质量异议处理: 

1、 在验收、仓储、使用过程中出现质量问题，由买方通知卖方，卖方应在接到买方通知后7天内到交货地点，与买方办理质量异议处理。若卖方在7天内未到视为同意买方认定结果。经认定为不合格，应予以退货。若买方因生产需要，双方可协商处理。 

2、卖方对买方化检验结果有异议，有权提出复验要求，但应在接到买方化检验结果后，7天内提出书面申请，按以下方式进行：（1）对验收部门的存查样进行复检。 （2）买卖双方到现场共同取样复检，若卖方对复检结果仍有异议，可申请到攀钢集团攀枝花钢铁研究院化检测中心检验，并以其化检验结果作为结算依据。

八、随机备品、配件工具数量及资料的提供

无。

九、结算与支付

（一）结算方式

1、标的物的定价基准为增值税发票挂账后30天支付180天期限的银行承兑汇票。

2、以买方计量、质量验收结果作为结算依据，结算价格根据支付方式确定。

3、卖方在合同有效期内凭买方结算单开具增值税发票，发票备注栏须注明合同号。

（二）支付方式

1、先货后款。

2、实际支付时间与合同约定时间差异±5个工作日免贴息，实际支付日与汇票到期日的差异天数与180天相比差异±30天免贴息，超出上述时限全时段按天计算贴息加减价。

3、实际支付的品种与结算方式的第1条不一致时，按照票据种类差异和时间差异按天计算贴息加减价。

4、银票支付的尾差用货币结清，免贴息。

5、贴息率按本合同约定的贴息信息执行。

6、买方按月根据支付日期、支付品种、合同标的类型等向卖方合并支付，支付贴息总额在1万元（含税）以内时免息，1万元（含1万元）以上时按以下方式执行：优化支付产生的差额视为支付折扣，买方可在应付款项中扣减，不开具增值税发票；劣化支付产生的差额，由卖方向买方开具增值税发票办理结算，不再计算贴息。

十、违约责任

（一）卖方没有履行或擅自更改本合同的内容，应承担违约责任，并按《民法典》及其它法律法规办理。

（二）因卖方原因合同执行率不满足100%±5%：1、合同执行率小于95%时，按照不足部分所占权重，扣除相应额度的合同违约金【合同违约金扣除金额=（约定最低执行率-实际执行率）×合同含税总金额×5%】，参照按次收取的方式另行收取相应违约扣款；2、合同执行率大于105%时，超出部分不予接收。

（三）因卖方原因违约延迟交货（不可抗力因素和买方要求原因除外），每逾期1天，卖方按合同含税违约总金额的0.5%向买方支付违约金（向上取整至个位），累计违约总金额不超过合同含税总金额的5%。到货时间以买方（或最终用户）签收时间为准。因卖方延期交货、未交货及数量达不到合同条款的约定、交货产品出现质量异议等违约问题时，买方可通知卖方就违约问题进行书面确认，卖方在买方规定时间内未予确认的，视为同意买方意见。

（四）对合同履行过程中涉及的异议索赔包括但不限于对履约保证金和质量保证金的扣罚；因供应商原因给攀钢集团造成的损失超过保证金数额的， 供应商须及时对超过部分予以赔偿，对拒不赔偿的，除按供应商管理相关规定进行处罚外，诉诸法律。

十一、解决争议的方法

双方协商解决争议，协商不成的，向合同签订地所在人民法院提起诉讼。

十二、合同履约保证金条款：

1、集团内部单位以及集团公司战略供应商，根据公司《保证金管理办法》规定，不收取合同履约保证金和质保金。

2、中标/成交供应商签订合同前，需按合同含税总金额的5%缴纳履约保证金（取整、无息退还），现有合格供应商履约保证金从货款中予以扣除。

3、该品种属于常规检验可以判定使用功能的物资，不收取合同质量保证金。

十三、其他约定事项

（一）买方根据生产变化有权对合同的交货时间、数量进行调整。合同执行以实际到货数量为准，到合同交货期后未执行数量自动终止。

（二）卖方所供产品若出现知识产权侵权行为，其后果和经济责任全部由卖方承担。

（三）卖方所供产品在包装、运输、装卸、现场服务等各环节必须符合国家安全环保相关法律法规规定及攀钢安全环保规章制度。因自身原因或意外导致安全环保事故发生，由卖方自行负责。

（四）所有进厂运输车辆为新能源或达到国V及以上车辆(其中江油长特公路运输车辆进入厂区需达到国六及以上排放标准或新能源)。

