镍铁技术条件

1、技术要求：镍含量9%-12% ，碳含量＜2%，,硅含量＜0.1%，磷含量＜0.04%，硫含量＜0.02%，铬含量≤0.5%，其余残余≤0.02%；其余为铁含量。（参照国标GB/T25049-2024《镍铁》）；2、粒度要求：≤200*400 ； 3、附生产厂家质保书。

